| VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. CPR-019-2014 | UNIVER BAUTM |
| --- | --- |

| 1 | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | Lepiaca malta UNIVER BAUTM zateplenie UNI |
| --- | --- | --- |
| 2 | Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: | Suchá maltová zmes na lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek |
| 3 | Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: | lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek |
| 4 | Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu: | J.M.L.I. spol. s r.o. Hospodárske stredisko SPD, 922 08 Rakovice, Slovenská republika, IČO: 36 265 039 |
| 5 | Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: | Systém 2+ |
| 6 | V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: vykonal: a vydal: | Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, NO č. 1301 určenie typu výrobku v systéme 2+ protokol o skúške č. 20-13-1434, Certifikát č 00008/TSUS/B/2011 |
| 7 Deklarované parametre: Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizovaná technická špecifikácia Reakcia na oheň trieda A1 ETAG 004 : 2011 Nasiakavosť vodou po 24 h UNIVER BAUTM Zateplenie UNI ˂ 0,5 kg/m2 V súlade s ETAG 004 čl. 5.1.31 Uvoľňovanie nebezpečných látok NPD ETAG 004 : 2011 Prídržnosť základnej vrstvy k tep. izolantu (EPS) ≥ 0,08 N/mm2 ETAG 004 : 2011 Prídržnosť lepiacej malty a podkladu (betónu) ≥ 0,25 N/mm2 pre počiatočný stav ≥ 0,08 N/mm2 po 48 h ponorení vo vode + 2 h 23°C/50% RV ≥ 0,25 N/mm2 po 48 h ponorení vo vode +7 dní 23°C/50% RV ETAG 004 : 2011 Prídržnosť lepiacej malty k tep. izolantu (EPS) ≥ 0,08 N/mm2 pre počiatočný stav ≥ 0,03 N/mm2 po 48 h ponorení vo vode + 2 h 23°C/50% RV ≥ 0,08 N/mm2 po 48 h ponorení vo vode + 7 dní 23°C/50% RV ETAG 004 : 2011 Tepelný odpor výpočtom podľa EN ISO 6946 |
| 8 | Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami uvedenými v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Podpísal za a v mene výrobcu: Meno a funkcia: Ivan Lipka, konateľ Miesto a dátum vydania: Rakovice, 1.7.2014 |