TECHNICKÝ  LIST

(14/1/2019)

UNIVER BAU – FASADA    AKRYLÁT

Akrylátová tenkovrstvová omietka

Opis výrobku: Pastovitá omietka je vyrobená na báze akrylátových živíc, granulátov prírodného kameniva, pigmentov a prísad. Použitie: Tenkovrstvová omietka UNIVR BAU FASÁDA  AKRYLÁT sa používa na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi a jej farebné stvárnenie. Nanáša sa na cementové alebo vápenno cementové podklady ošetrené penetračným náterom UNIVER BAU MULTI - PRIM. Ďalej sa používajú ako konečná úprava pri tepelnoizolačnom systéme FASADEN® UNIVER BAUTM . Je vhodná aj pre povrchovú úpravu interiérov.

Farba: Biela matná s možnosťou prifarbovania, podľa vzorkovníc HARMONY SYNTHESIS, NCS, RAL... Pri použití na kontaktné zatepľovacie systémy je treba zohľadňovať príslušnú odporúčanú sýtosť farebného odtieňa. Index svetlosti HBW, pri výbere farebného odtieňa by nemal byť nižší ako 25. Pre použitie v exteriéri sa doporučujú len odtiene formulované s použitím anorganických pigmentov.

Štruktúra:  Ryhovaná 1,5 mm spotreba: cca 1,9 kg/m2 výdatnosť: cca 13 m2 / vedro

Ryhovaná 2,0 mm spotreba: cca 2,5 kg/m2 výdatnosť: cca 10 m2 / vedro

Hladená 1,0 mm spotreba: cca 1,4 kg/m2 výdatnosť: cca 17,8 m2 / vedro

Hladená 1,5 mm spotreba: cca 2,3 kg/m2 výdatnosť: cca 10,8 m2 / vedro

Hladená 2,0 mm spotreba: cca 3,2 kg/m2 výdatnosť: cca 7,8 m2 / vedro

Balenie: 25 kg vedro, 1 paleta = 16 vedier = 400 kg

15 kg vedro, 1 paleta = 33 vedier = 495 kg

Technické údaje:                                                                                       Deklarovaná hodnota alebo trieda Objemová hmotnosť cca 1730kg/m3

Hodnota pH 7,5 – 8,5

Oderuvzdornosť min. 20 min.

Priepustnosť vodnej pary (s použitím penetrácie) (pre vonkajšie omietky) trieda V2

Nasiakavosť (pre vonkajšie omietky) trieda W2

Prídržnosť k podkladu po 28 dňoch (s použitím penetrácie) (pre vonkajšie a vnútorné

omietky) > 0,3 N/mm2

Trvanlivosť (iba pre vonkajšie omietky, ak W > 0,5 kg/(m2 .d0,5) >0,3 N/mm2

Reakcia na oheň (pre vonkajšie a vnútorné omietky) Eurotrieda A.1 až F

Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy EN ISO 7783-2

Nebezpečné látky podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC)

J.M.L.I. spol. s r.o., Areál PD, 922 08 Rakovice ,Slovenská Republika.

Skladovanie: Tenkovrstvové omietkové hmoty sa skladujú v pôvodných obaloch pri teplote +5°C až +25°C v suchých a uzavretých skladoch

POZOR ! CHRÁŇTE PRED MRAZOM A PRIAMYM SLNEČNÝM ŽIARENÍM !

Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale

Požiadavky na podklad: Podklad musí vyhovovať platným normám. Všetky podklady musia byť pevné rovné, nepohyblivé suché, bez trhlín, prachu a mastnoty ako i bez voľne oddeliteľných častíc. Pri renovácii musí byť podklad zbavený všetkých starých náterov a mált, ktoré by mohli znížiť priľnavosť omietky k podkladu. Povrchy napadnuté plesňami, riasami alebo hubami treba ošetriť vhodným prípravkom. Vysprávky a obnovené fasádne plochy sa musia v štruktúre zhodovať s pôvodnou omietkou. Pred nanášaním penetračného náteru musia byť vysprávky nové omietky suché a dostatočne vyzreté (min.28 dní). Najnižšia teplota ovzdušia a podkladu by nemala pri spracovaní nanášanej omietky klesnúť pod +5°C. Nanášanú plochu treba chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom, hmlou silným vetrom.

Spôsob spracovania: Suchý a vyzretý podklad sa jeden krát dôkladne natrie dobre rozmiešaným podkladovým náterom UNIVER BAU MULTI - PRIM. Vhodné je, aby podkladový náter bol farebne zhodný ako roztieraná omietka. S nanášaním omietky možno začať najskôr 24 hodín po nanesení podkladového náteru. Omietka je spracovateľná v dodanej forme v prípade potreby je možné konzistenciu upraviť malým množstvom vody. Obsah vedra sa pred nanášaním premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Omietka UNIVER BAU FASÁDA AKRYLÁT sa na podklad nanáša rovnomerne antikorovým hladítkom v hrúbke zrna, rovnomerne bez prerušenia. Bezprostredne po nanesení sa omietka zahladzuje šúchaním umelohmotným hladítkom. Kruhovým alebo lineárnym pohybom dosiahneme požadovanú štruktúru omietky. Je dôležité dbať na to, aby sa omietka zahladzovala šúchaním mokrá na mokrú (nevznikajú viditeľné stopy po napojení).

Čistenie: Náradie a nádoby je potrebné ihneď po použití umyť vodou. Rovnako je treba ihneď očistiť všetky vstavané prvky na fasáde, ako sú obklady, oplechovania, okná a pod.

Bezpečnosť pri práci: Fasádne omietky sú nehorľavé a netoxické. Pri dodržiavaní základných hygienických zásad je fasádna omietka zdravotne nezávadná. Pri práci si chráňte telo pracovným odevom ruky rukavicami, nekryté časti tela ochranným krémom. Pri aplikácii striekaním chráňte oči ochranným štítom, alebo okuliarmi a použiť pokrývku hlavy. Pri práci nepiť, nejesť, nefajčiť. Po ukončení práce si dôkladne umyte ruky teplou vodou, mydlom a ošetrite regeneračným krémom.

Upozornenie: Nanesená hmota musí byť zabezpečená proti mrazu a dažďu až do úplného vyschnutia ( pri teplotách pod 10° C a vysokej vlhkosti sa doba schnutia predlžuje až na 72 hodín). Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, vyhriaty podklad, silný vietor a pod.) musí spracovateľ zvážiť všetky okolnosti ovplyvňujúce možnosti správneho vyhotovenia, napájania a vyhotovenia štruktúry (napr. vrátane veľkosti plochy).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tel.:00421/33/7796266                                                                                Fax: 00421/33/7796267

www.jmli.sk                         info@jmli.sk                 technicke.oddelenie @gmail.com