TECHNICKÝ  LIST

(14/1/2019)

UNIVER BAU MULTI – PRIM

Penetračný náter

Zloženie: Zmes plnidiel a pigmentov dispergovaných vo vodnej disperzii styrenakrylátového kopolyméru s prísadou aditív.

Použitie: Používa sa na úpravu podkladu pred prevádzaním povrchových úprav tenkovrstvých omietok UNIVER BAU FASÁDA .

Vlastnosti: Zvyšuje priľnavosť povrchových úprav k podkladu, zjednocuje a znižuje savosť podkladu, predlžuje spracovateľnosť nasledujúcej povrchovej úpravy, znižuje riziko farebných odchýlok následovnej povrchovej úpravy, hlavne u ryhovaných štruktúr.

Farba: Biela matná s možnosťou prifarbovania (farebne predpripravený podklad).

Nanášanie: Nanáša sa maliarskou štetkou, štetcom, fasádnym valčekom.

Riedidlo : Voda

Riedenie: 10 – 15% čistej vody podľa nasiakavosti podkladu.

Spotreba: cca 160g/m2 jedna vrstva

Balenie: Plastové obaly s uzáverom

5 kg vedro, 1 paleta = 72 ks = 360 kg

10 kg vedro, 1 paleta = 33 ks = 330 kg

20 kg vedro, 1 paleta = 16 ks = 320 kg

Technické údaje: Deklarovaná hodnota alebo trieda

Objemová hmotnosť cca 1730 kg/m3

Hodnota pH 7,5 – 8,5

Uvoľnovanie škodlivín do prostredia podľa Prílohy II Nariadenia

EP a Rady 1907/2006/EC

J.M.L.I. spol. s r.o. Areál PD 922 08 Rakovice Slovenská Republika

Skladovanie: Penetračné náterové hmoty sa skladujú v pôvodných obaloch pri teplote +5°C až +25°C v suchých a uzavretých skladoch.

POZOR ! CHRÁŇTE PRED MRAZOM A PRIAMYM SLNEČNÝM ŽIARENÍM ! .

Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale.

Požiadavky na podklad: Podklad musí vyhovovať platným normám. Všetky podklady musia byť pevné rovné, nepohyblivé suché, bez trhlín, prachu a mastnoty ako i bez voľne oddeliteľných častíc. Pri renovácii musí byť podklad zbavený všetkých starých náterov a mált, ktoré by mohli znížiť priľnavosť omietky k podkladu. Povrchy napadnuté plesňami, riasami alebo hubami treba ošetriť vhodným prípravkom. Výspravky a obnovené fasádne plochy sa musia v štruktúre zhodovať s pôvodnou omietkou. Pred nanášaním penetračného náteru musia byť výspravky nové omietky suché a dostatočne vyzreté (min.28 dní). Najnižšia teplota ovzdušia a podkladu by nemala pri spracovaní klesnúť pod +5°C. Nanášanú plochu treba chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom, hmlou silným vetrom. Spôsob spracovania: Suchý a vyzretý podklad sa jeden krát dôkladne natrie dobre rozmiešaným podkladovým náterom. Vhodné je, aby podkladový náter bol farebne zhodný ako roztieraná omietka (hlavne u ryhovaných štruktur).

Bezpečnosť práce: Penetračný MULTI – PRIM náter  je nehorľavá a netoxická. Pri dodržiavaní základných hygienických zásad je zdravotne nezávadná. Pri práci si chráňte telo pracovným odevom ruky rukavicami, nekryté časti tela ochranným krémom. Pri aplikácii si chráňte oči ochranným štítom, alebo okuliarmi a použiť pokrývku hlavy. Pri práci nepiť, nejesť, nefajčiť. Po ukončení práce si dôkladne umyte ruky teplou vodou, mydlom a ošetrite regeneračným krémom. Upozornenie: Nanesená hmota musí byť zabezpečená proti mrazu a dažďu až do úplného vyschnutia ( pri teplotách pod 10° C a vysokej vlhkosti sa doba schnutia predlžuje až na 72 hodín). Farebný vzorkovník je vyrobený na papieri, preto sa pri jednotlivých farebných odtieňoch nanášaných na rôzne podklady a drsné povrchy môže vyskytnúť menšia odchýlka.

Poznámka: UNIVER BAU AKRILÁT alebo UNIVER BAU SILIKÓN spolu tvoria s penetračným náterom MULTI – PRIM kompletný systém.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tel.:00421/33/7796266                                                                                Fax: 00421/33/7796267

www.jmli.sk                            info@jmli.sk               technicke.oddelenie@gmail.com