Technický list výrobku

( 20/07/14 UB )

Výrobok:		Jednozložková hydroizolácia  UNIVER  BAU  HYDROELASTIK 1K

tekutý vodotesný výrobok so schopnosťou premostenia trhlín v interiéry

Charakteristika:    Jednozložková polotekutá hmota s tixotropnými vlastnosťami na báze polymérnej disperzie pripravená k priamemu použitiu. Po vyschnutí vytvára vysoko elastický, premosťovací, vodeodolný a tesniaci náter s výbornou priľnavosťou k podkladu a zároveň tvorí adhézny mostík pre nasledujúce stavebné úpravy. Neobsahuje organické látky a rozpúšťadlá.

Použitie :                    	Špeciálna hmota, vysoko elastická pod keramické obklady v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou: kuchyne, kúpeľne, toalety, práčovne, pivnice a pod. Vhodná na ochranu a zvýšenie vodeodolnosti betónových povrchov, muriva, omietok, cementotrieskových, cementovláknitých a sadrokartónových dosiek.  Odoláva štrukturálnym pohybom a namáhaniu. Tvorí podkladnú vrstvu pod pevný povrch (priemyselná podlaha, poter, obklad, dlažba, plávajúca podlaha a pod.)

Technické údaje: 	Farba 							azúrovo modrá

Sušina, podiel pevných látok				min 60%

Plošná hmotnosť (pri hr.1mm) :                                      	min. 1,7±10% kg/m2

Hrúbka jedného náteru					0,3-0,6 mm

Aplikačná teplota					5 – 35 °C

Skladovacia teplota					min 5 °C

Doba schnutia	(podľa podkladu)			1 – 3 hod prvá vrstva

min 6 hod druhá vrstva

Približná spotreba v dvoch vrstvách			0,8 – 1,2 kg/m2

Pevnosť v ťahu 					≥ 1 N/mm2

Prídržnosť k podkladu 					≥ 1 N/mm2

Pomerové predĺženie					≥ 200%

Schopnosť premostenia trhlín

v bežných podmienkach :				min. 0,75 mm

Vhodné podklady:	Betónové mazaniny, cementové, súdržné vápenno cementové omietkoviny, tehla, betónový panel, vhodne prepenetrovaný porobetón. Ďalej vhodný na sadrokartónové, cementotrieskové, drevotrieskové a OSB dosky. Cementové, betónové (prebrúsené, vysaté a suché pod 0,5 % zvyškovej vlhkosti ) a anhydritové potery (zbavené sintrovej vrstvy, vysaté, vyzreté a suché pod 0,2 % zvyškovej vlhkosti). Najvyššie dovolené vlhkosti poterov pred ďalšou aplikáciou sú uvedené v STN 74 4505.

Príprava podkladu:	Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez prachu a nečistoty, rovnomerne rovný, bez výrazných priehlbín a škár, vyzretý. Dilatácie, trhliny a pracovné spoje je nutné v prvej náterovej vrsve vystužiť sklotextilnou mriežkou. Rohy musia byť zaoblené prípadne vystužené flexibilnou hydroizolačnou páskou vloženou do prvej vrstvy hydroizolačného náteru.

Aplikácia :	Náter je možné aplikovať pri teplotách od 5 do 35°C. Pred samotnou aplikáciou je nutné obsah balenia dôkladne premiešať. HydroElastik sa aplikuje pomocou maliarskeho valčeka resp. štetca v prvej vrstve výdatne vtieraním do podkladu v navzájom na seba kolmých smeroch. Pred nanášaním druhej vrstvy musí byť prvý náter na dotyk suchý a až následne aplikujeme druhú vrstvu rovnakým krížovým spôsobom. Pred ďaľším zaťažením (napr. chôdza po povrchu, lepenie dlažby a pod) je nutné dodržať technologickú prestávku minimálne 6 hodín. Zaizolovaný podklad chráňte pred znečistením a prachom , ktoré by mohli fungovať ako separátor pri lepení obkladov a dlažieb. Doporučujeme používať vysoko flexibilné alebo elastické lepidla na báze cementu.

Balenie

a skladovanie :          1, 3, 5 kg balenia skladujete vo vyhrievanom priestore (mimo mrazu a priameho slnka), po použití okamžite uzatvorte balenie

Kvalita:	Kvalita výrobkov overovaná  v podnikovom laboratóriu a štátnou skúšobňou TSÚS Bratislava.

##### Bezpečnostné

##### opatrenia :  		viď KBU  (Karta bezpečnostných údajov HE001)

##### Hygienické

##### opatrenia :		Náradie a pomôcky po použití očistite teplou vodou. Ruky očistite mydlom teplou 			vodou a ošetrite reparačným krémom

Vydanie resp.

aktualizácia :		V – 22.07.2014		A -