Technický list výrobku

( 20/07/19 UB )

Výrobok:		Tekutý fasádny náter   UNIVER  BAU  TOP silikón

Vysoká krycia schopnosť, ľahká spracovateľnosť, tonovateľnosť

Použitie :                     Fasádna farba UNIVER  BAU  TOP silikón sa používa na povrchové úpravy exteriérov. Vhodná je na konečnú úpravu vyzretých omietok, betónu, dreva, kovov ošetrených základným antikoróznym náterom, opravu brizolitov a pod., kde sa využíva jeho vysoká odolnosť voči hydrolýze.

Technické údaje: 	Farba 							biela

Sušina, podiel pevných látok				min 50%

Skladovacia teplota					min 10 °C

Rámcová, resp. priemerná spotreba pre dvojnásobný náter: 	150 – 190 g/m2,

Nanášanie : 	Nanáša sa fasádnym valčekom, maliarskou štetkou, alebo striekacím zariadením.

Výdatnosť : 	cca 5 – 6 m2 /kg jednoduchého náteru.

Riedidlo : 	Voda

Riedenie: 	1. náter max. 25% vody 2. náter 15-20% vody Doba schnutia medzi jednotlivými nátermi cca 4-6 hod. pri +20°C.

Vhodné podklady:	Vhodnými podkladmi sú jemné omietky všetkých druhov, povrchy vyrovnané vyrovnávacími hmotami, reliéfne papierové tapety, ako aj sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón a pod. Možné je aj nanášanie na dobre prídržné staré disperzné nátery a dobre prídržné dekoračné omietky všetkých druhov s vhodnou predprípravou – penetrovaním.

Príprava podkladu:

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý – bez slabo prídržných častíc, prachu, 				zvyškov debniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt.Pred prvým maľovaním je 				povinný základný náter. Odporúčame použiť samotnú farbu 						zriedenú v pomere 1:5 s vodou. S maľovaním môžeme za normálnych 					podmienok (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu =65%) začať 8-12 hodín po nanesení 				penetračného náteru.

Aplikácia :

Farbu pred použitím dôkladne premiešame, potom ju na konzistenciu vhodnú vzhľadom na techniku a podmienky nanášania zriedime vodou ( max do 15%). POZOR! Krycia schopnosť farby riedením rýchlo klesá a taktiež zvýšené riedenie môže meniť sýtosť odtieňa!

Farbu nanášame v dvoch vrstvách v rozmedzí 4 – 6 hodín (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu = 65%),

kožušinovým, resp. textilným maliarskym valčekom s dlhým vlasom. Pri nanášaní valčekom používame vhodnú stieraciu mriežku. Jednotlivé stenové plochy maľujeme bez prestávok od jedného krajného rohu k druhému. Nedostupné plochy pre štandardný maliarsky valček s dlhým vlasom alebo striekaciu pištoľ (kúty, rohy, žľaby, úzke ostenia a pod.) vždy upravujeme najskôr, pri tom si pomáhame vhodnými štetcami alebo pre dané podmienky upravenými menšími maliarskymi valčekmi.

Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách pri teplote +5°C až +25°C

Čistenie

Špachtľou odstránime z valčeka zbytkovú farbu, náradie potom ihneď dôkladne umyjeme vodou.

Nespotrebovanú neriedenú farbu uložíme v dobre uzatvorenom obale pre prípadné opravy alebo 	neskoršie použitie

Bezpečnosť práce

Farba je netoxická a nehorľavá. Pri dodržaní základných hygienických zásad je zdravotne 	nezávadná. Pri práci si chráňte telo ochranným odevom, ruky rukavicami, nekryté časti tela 	ochranným krémom. Pri aplikácii striekaním používajte ochranný štít, alebo okuliare. Pri práci 	nepiť, nejesť, nefajčiť. Po ukončení práce si dôkladne umyte ruky teplou vodou, mydlom a ošetrite 	regeneračným krémom.

Upozornenie

Nanesená farba musí byť zabezpečená proti mrazu, vetru a vlhkosti až do úplného vyschnutia. Pri 	teplotách pod 10°C sa doba schnutia predlžuje až na 72 hod.

Záručná doba

24 mesiacov v originálnych neporušených obaloch od dátumu uvedenom na obale

Hygienické

opatrenia :		Náradie a pomôcky po použití očistite teplou vodou. Ruky očistite mydlom teplou 			vodou a ošetrite reparačným krémom

Vydanie resp.

aktualizácia :		V – 22.07.2019 	A -